ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Color del producto:**

**Transparente**

**Densidad:**

**(Sin curar) 1,03 ± 0,05 g/ml**

**Formación de piel:**

**25 a 30 min**

**Modulo al 100%:**

**0,70 +- 0.10 Mpa**

**Elongación a la rotura**

**>200 %**

**Dureza Shore A**

**25 +-5**

**Resistencia térmica**

**Entre -25 a + 90°C**

**Estabilidad:**

**12 meses en envase original cerrado**

**(Proteger de temperaturas extremas)**

**Descripción**

Adhesivo sellador totalmente transparente, de módulo medio y alta elasticidad. Exento de isocianatos, siliconas y disolventes. Posee excelente fuerza cohesiva y adhesiva. Resistente a los golpes y vibraciones. Buena adhesión sin necesidad de imprimación sobre materiales tales como hierro, galvanizados, aluminio, cobre, vidrio, cerámica, madera, hormigón, PVC y la mayoría de los metales empleados en la industria. No apto en aquellas zonas en las que el producto esté expuesto a radiación solar directa.

**Aplicaciones**

Especialmente diseñado para trabajos de bricolaje y reparaciones domésticas. Para el pegado de espejos, cristales, mamparas de baño, material sanitario en general, metales y la mayoría de los plásticos (realizar pruebas previas de pegado). Sellado de elementos prefabricados, juntas, conductos, grietas y en general aquellas aplicaciones en las que se requiera máxima transparencia. Aplicable en húmedo. Se aconseja su uso sólo en interiores.

**Modo de usar**

Las superficies sobre las que se aplique deben ser firmes y estar completamente limpias. Aplicar mediante pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. Alisar con una espátula metálica si fuera necesario.

**Precauciones**

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas. Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40ºC alejado de fuentes de calor.   
Producto No Inflamable.   
No congelar. Mantener por encima de los 10 ºC.

**Primeros** **Auxilios**

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

**Inflamabilidad:**

**No.**

**Presentaciones**

**Cartucho x 300 ml**

**Primeros** **Auxilios**

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Htal.Gutiérrez: (011) 4962-9247

Policlínico Posadas: (011) 4469-9300.

**Observaciones**

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.